附表1

广东省直接接触药品的包装材料和容器监督抽检

不合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 检品来源 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维生素B6软膏复合管 | 佛山 | 佛山市顺德区顺峰铝管制造有限公司 | 广东华润顺峰药业有限公司 | 16×92mm | 201404003-F | 溶出物试验（紫外吸收度、易氧化物） |  |
| 2 | 双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药品包装用复合膜 | 揭阳 | 广东金辉科技印务实业有限公司 | 广东金辉科技印务实业有限公司 | 13cm×50m/卷 | 2014.8.13 | 阻隔性能（氧气透过量） |  |
| 3 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 潮州 | 兴宁市三新塑玻有限公司 | 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 | 60毫升 | 20150306 | 炽灼残渣 |  |
| 4 | 感冒灵颗粒复合膜 | 河源 | 广东省建宇印务有限公司 | 广东国医堂制药股份有限公司 | 130cm | 140301 | 机械性能（剥离强度） |  |
| 5 | 药品包装用复合膜 | 东莞 | 湖南新五洲医药包装有限责任公司 | 广东广发制药有限公司 | 180×0.065mm | 20150422304 | 机械性能（剥离强度） | 该药包材仅用于普通包材使用，不直接接触药品。 |
| 6 | 药品包装用复合软膏管 | 湛江 | 安阳市飞龙药业有限责任公司 | 广东湛江吉民药业股份有限公司 | 19mm×122mm | 140101 | 鉴别、溶出物试验（紫外吸收度） |  |
| 7 | 药品包装用铝箔 | 肇庆 | 中山佳晨实业有限公司 | 广东逸舒制药股份有限公司 | 250mm×2.4C | 201504109P | 溶出物试验（易氧化物） |  |
| 8 | 钠钙玻璃药瓶 | 湛江 | 萍乡东方医药包装有限公司 | 广东一禾药业有限公司 | 140ML | 20160128 | 鉴别（线热膨胀系数）、内表面耐水性 |  |
| 9 | 聚丙烯输液瓶 | 惠州 | 广东艾希德药业有限公司 | 广东艾希德药业有限公司 | 100ML | 1P1608001 | 穿刺部位不渗透性 |  |
| 10 | 铝质药用软膏管 | 珠海 | 佛山市顺德区顺峰铝管制造有限公司 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 9ml | 20160502 | 内涂层连续性 |  |
| 11 | 铝质药用软膏管 | 佛山 | 佛山市顺德区顺峰铝管制造有限公司 | 佛山市顺德区顺峰铝管制造有限公司 | 250ml | 20160804 | 内涂层连续性 |  |
| 12 | 曲咪新乳膏铝管 | 江门 | 佛山市顺德区顺峰铝管制造有限公司 | 广东台城制药股份有限公司 | / | 201605010-TC | 内涂层连续性 |  |
| 13 | 钠钙玻璃药瓶 | 广州 | 萍乡东方医药包装有限公司 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 16×95mm | 20160123 | 鉴别（线热膨胀系数）、内表面耐水性 |  |
| 14 | 钠钙玻璃药瓶 | 广州 | 萍乡东方医药包装有限公司 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | ф16×95mm | 20160301 | 鉴别（线热膨胀系数）、内表面耐水性 |  |